1.	Tehniskais piedāvājums
1.1. Pacientu identifikācijas aproces
	Pozīcija
	Prasītā specifikācija un piezīmes
	Pretendenta piedāvātā specifikācija un piezīmes

	Materiāls
	Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas iespējām. Antibakteriāls.
	

	Krāsa
	Balta.
	

	Izmērs
	19mm platums * 292mm garums.
	

	Apdrukas laukums
	114mm  platums *19mm  garums
	

	Marķējumi
	Black Mark (uz āru) un Label gap.
	

	Uztinums
	Drukājamā puse uz iekšu.
	

	Ruļļa izmērs
	Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm.
	

	Perforācija
	Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju.
	

	Aproces uzlikšana
	Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks.
	

	Drošība
	Pēc noņemšanas aproce ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams.
	

	Saskarsmē ar ādu
	Nav toksisks, nekairina ādu.
	

	Drukas noturība
	Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi
	

	ISO standarts
	ISO 9001: 2008.
	

	Apliecinājums
	Ražotāja izsniegta kvalifikācijas apliecinājuma vēstule
	

	Glabāšanas laiks
	Ne mazāk kā 12 mēneši.
	

	Papildus prasības
	Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz paraugi ne mazāk kā 20 gab. 
	

	Daudzums
	Baltās aproces – 30 000 gab.
	
















1. Pacientu identifikācijas uzlīmju piegāde

	Pozīcija
	Prasītā specifikācija un piezīmes
	Pretendenta piedāvātā specifikācija un piezīmes

	Materiāls
	Balts bezkoksnes vidēji lakots papīrs.
	

	Izmērs
	A5, uz vienas loksnes 12 uzlīmes izmērā 60 * 30mm (skatīt pielikumu Nr.1).
	

	Apdrukājams
	Uz standarta lāzerdrukas printeriem.
	

	Materiāla svars
	80g/m² ISO 536.
	

	Materiāla spilgtums
	90%	ISO 2470/1.
	

	Materiāla virsmas raupjums
	1,0 Microns ISO 8791.
	

	Materiāla necaurredza-mība
	89%	ISO 2471.
	

	Materiāla spīdums
	64%	Hunter 75˚.
	

	Līme
	Vispārēja permanenta līme. Modificēta akrila dispersija.
	

	Pielīmēšanas temperatūra
	min 5°C.
	

	Līmes ekspluatācijas temperatūra
	-10°C līdz +90 °C.
	

	FSC sertifikāts
	Materiāla ražotājam ir jābūt FSC sertifikātam. Sertifikāta kopija jāpievieno piedāvājumam.
	

	Glabāšanas laiks
	Ne mazāk kā 24 mēneši pie gaisa mitruma 50%.
	

	Papildus prasības
	Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz uzlīmju paraugi izmēģinājumam. Paraugiem jābūt izgatavotam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai
	

	Piegāžu sadalījums uz 12 mēnešiem.
	2 piegādes pa 30 000 loksnēm.
	

	Piegāžu izpildes laiks.
	10 darba dienu laikā no pasūtīšanas dienas.
	

	Daudzums
	Līdz 60 000 lapām ar 12 uzlīmēm vienā lapā.
	






2. Finanšu piedāvājums

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits (aproces, lapas)
	Cena par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN
	Kopējā cena EUR bez PVN

	2.1.
	Pacientu identifikācijas aproces – baltas
	30 000
	
	

	2.2.
	Pacientu identifikācijas uzlīmju lapas
	60 000
	
	

	Kopā EUR:
	

	PVN 21% EUR:
	

	Pavisam kopā ar PVN EUR:
	



